| CHOIX DES STRUCTURES ET DU TYPE DE LIANT EN FONCTION DU TRAFIC ET DU SUPPORT (Référence : Guide CEREMA/IDRRIM 2017) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trafic | Localisation | Support | État du support | Structure recommandée par le guide | Structure proposée par l’opérateur économique | Type de liant proposé par l’opérateur économique |
| Moyen (T3) | Rase campagne | Homogène | Lisse sans ressuage | Mono 6/10 |  |  |
|  | Agglomération (zone habitée) |  |  | Mono 6/10 MDG 6/10 - 2/4 (4/6) |  |  |
|  | Rase campagne | Homogène | Rugueux | Mono 6/10 |  |  |
|  | Agglomération (zone habitée) |  |  | Bic 6/10 - 2/4 (4/6) Mono 6/10 |  |  |
|  | Rase campagne | Homogène | Très rugueux | Mono 4/6 |  |  |
|  | Rase campagne | Hétérogène | Perméable | Bic 10/14 - 4/6 Bic 6/10 - 2/4 (4/6) |  |  |
|  | Agglomération (zone habitée) |  |  | Bic 6/10 - 2/4 (4/6) |  |  |
|  | Rase campagne | Hétérogène | Ressuant | MPG 10/14 - 4/6 |  |  |
|  | Agglomération (zone habitée) |  |  | MPG 6/10 – 2/4 |  |  |
| Faible 10 à 50 PL/j à très faible (<10 PL/j/2 sens) | Rase campagne | Homogène | Lisse sans ressuage | Mono 4/6 Mono 6/10 |  |  |
|  | Agglomération (zone habitée) |  |  |  |  |  |
|  | Rase campagne | Homogène | Rugueux | Bic 6/10 - 2/4 (4/6) Mono 6/10 Mono 4/6 |  |  |
|  | Agglomération (zone habitée) |  |  | Bic 6/10 - 2/4 (4/6) Mono 4/6 |  |  |
|  | Rase campagne | Homogène | Très rugueux | Mono 4/6 |  |  |
|  | Rase campagne | Hétérogène | Perméable | Bic 6/10 - 2/4 (4/6) |  |  |
|  | Agglomération (zone habitée) |  |  |  |  |  |
|  | Rase campagne | Hétérogène | Ressuant | MPG 6/10 - 2/4 |  |  |
|  | Agglomération (zone habitée) |  |  |  |  |  |