ESU : NON-CONFORMITES – ACTIONS CORRECTIVES

| Non conformités | Actions | Application pénalités CCAP | Reprise | Actions correctives proposées |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liant ou granulats sur stock non conforme | Détecté avant mise en œuvre | NON | OUI |  |
|  | Détecté après mise en œuvre | OUI | NON |  |
| Non-respect de la formulation | Détecté après mise en œuvre | OUI | NON |  |
| Non-respect des dosages | Détecté après mise en œuvre | OUI | NON |  |
| Modalités de mise en œuvre non conforme | Détecté pendant mise en œuvre | OUI | NON |  |
| Ressuage | Prise en compte immédiate | NON | OUI |  |
|  | Prise en compte tardive (évolution en pelade, voir plus) | OUI | OUI |  |
| Pelade | Prise en compte immédiate | NON | OUI |  |
|  | Prise en compte tardive (évolution en nid de poule) | OUI | OUI |  |
| Plumage | Prise en compte immédiate | NON | OUI |  |
|  | Prise en compte tardive (évolution en arrachement généralisé) | OUI | OUI |  |
| Peignage | Prise en compte immédiate | OUI | NON |  |
|  | Prise en compte tardive (évolution en arrachement généralisé) | OUI | OUI |  |